产品质量监督抽查实施细则

2026年尼勒克县管材产品质量监督抽查实施细则


2026-10-  发布                                         2026-10-  实施 

尼勒克县市场监督管理局

2026年尼勒克县管材产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R)管材：在同一批次产品中抽取3根管材，每根截取3段，每段1m，其中2段作为检验样品，1段作为备用样品。

建筑用绝缘电工套管：在同一批次产品中抽取6根，每根截取3段，每段1m，每根中的2段作为检验样品，1段作为备用样品。

2 检验依据

检验项目、检验方法见表1和表2。

表1冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R)管材检验项目、检验方法
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	规格尺寸
	平均外径
	GB/T 8806—2008

	
	
	壁厚偏差
	

	2
	静液压强度（20℃, 1h）
	GB/T 6111—2003 

	3
	灰分
	GB/T 9345.1—2008


表2 建筑用绝缘电工套管检验项目、检验方法
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗压性能
	JG/T 3050—1998

	2
	弯曲性能
	JG/T 3050—1998

	3
	阻燃性能
	自熄时间
	JG/T 3050—1998

	
	
	氧指数
	JG/T 3050—1998

GB/T 2406.2—2009


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 18742.2—2017 《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》

JG/T 3050—1998 《建筑用绝缘电工套管及配件》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。










